コンクリートの静弾性係数試験用供試体の作製・運搬方法の手順
１. 試験方法
当共同試験場は、以下の試験方法にて試験を実施いたします。
試験方法：JIS A 1149（コンクリートの静弾性係数試験方法）
供試体寸法：φ100×200㎜
２. 試験の流れ
	事前のご連絡

	・コンクリートの静弾性係数試験依頼書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ願います（事前に試験日を把握したいため）。


　　　 　 

	供試体作製

	・供試体を１試料につき５本作製願います（２本は荷重レンジ決定のため）。
・供試体側面に気泡（あばた）の無いように作製願います。


　　　 　 

	脱型・養生
	・顧客にて実施願います。


　　　 　 

	供試体の搬入

	・供試体は、圧縮強度試験と同様に上面処理してあるものを搬入願います。
・供試体を確認後、標準水中養生（20±2℃）を行います。


　　　 　 

	試験
	・１試料につき３本試験を行います。


３. 問い合わせ先
東京都生コンクリート工業組合　共同試験場
住所：千葉県船橋市浜町二丁目16-1

電話：047-431-9220　　FAX：047-437-4228

